[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



BOLETIN TÉCNICO – Barniz Electro aislante



LUBE W 10 P

	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
	Lubricante parafínico para hilos esmaltados.


	PROPIEDADES:
	Protección contra la humedad y la oxidación. Aumento de la resistencia abrasiva en el proceso de bobinado evitando daños al hilo por fricción.


	INDICACIÓN DE USO:
	Hilos magnéticos esmaltados.


	CARACTERÍSTICAS:
	Código:
	11985957 (18L)

11722413 (200L)

	
	Aspecto/Cor:
	Líquido incoloro.

	
	Peso específico:
	0,72 ± 0,03 g/cm³

	
	(ASTM D1475/98)
	

	
	Sólidos en peso:
	0,50 ± 0,20 %

	
	(ASTM D2697/03)
	

	
	Ficha de Emergência:
	ONU 1263

	
	Plazo de Validez:

	12 meses

	RECOMENDACIONES
	Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición.

Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial.

El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso.

Utilizar en local con buena ventilación.



	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
	Antes del uso de este producto es indispensable una lectura de todas las informaciones contenidas en su documento de informaciones de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestro sitio, informado al final de este boletín técnico.

La preparación  de la superficie, manejo y el uso de tintas durante la pintura y secado, por ser de productos inflamables, deben ser realizados en locales ventilados, lejos de llamas, chispas o calor excesivo, utilizando equipamientos de protección individual (EPI’s) apropiados para la etapa a ser realizada.

El contacto con la piel puede causar irritaciones.

Se ingerido, no inducir vómito. En el caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua. En cualquier de los casos, procurar un médico inmediatamente.

No fumar en el área de trabajo.

Certificar que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen chispas.

No usar solvente para limpieza de la piel, manos y otras partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol, en seguida, lavar con agua y productos de limpieza apropiados. 



	NOTA:
	Las informaciones contenidas en este boletín técnico son basadas en la experiencia y conocimiento adquirido en campo por el equipo técnico de WEG Tintas. 

En caso de utilización del producto sin previa consulta a WEG Tintas sobre la adecuación del mismo a fines de cual el cliente pretende utilizarlo, el cliente es siente de que la utilización se dará por su exclusiva responsabilidad, siendo que WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas informaciones contenidas en este boletín son solo estimativas, y pueden sufrir variaciones debido a factores fuera del control del fabricante. De esta manera, WEG Tintas no garantiza y tampoco asume cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cuanto a cualesquier daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de los productos en cuestión o de las informaciones contenidas en este Boletín Técnico.

Las informaciones contenidas en este boletín técnico están sujetas a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejoría continua de nuestros productos y servicios, suministrando soluciones con cualidad para satisfacer a las necesidades de nuestros clientes.



Revision: 01
                  Pagina 1 de 1
           Fecha: Set/18

