[image: image1.jpg]


INFORMACIÓN TÉCNICO – Tinta en Polvo

[image: image2.png]




POLITHERM 76 R LI NEGRO AZABACHE 70184 SM 


	
	

	CÓDIGO:
	16466447

	DESCRICIÓN / USO:
	Recubrimiento de piezas metálicas para uso interno.

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:

	
	Resina:
	Epoxi/Poliéster

	
	Peso específico:
	1,69 ± 0,10 g/cm3

	
	Estabilidad:
	12 meses (máx. 30ºC)

	
	Información adicional:
	Exento de metales pesados y demás sustancias previstas en la Directiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS).

	CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÒN:

	
	
	

	
	Sustrato
	Metales ferrosos y no ferrosos

	
	Preparación de la superficie
	Metales ferrosos: fosfatización

	
	
	Metales no ferrosos: cromatización o fosfatización*

	
	Condiciones del curado
	10 minutos a 200 ºC**

	
	Espesor/Capa
	50 – 70 µm

	
	Método de aplicación
	Pistola electrostática

	
	

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO:

	
	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICADO

	
	ADHERÊNCIA
	ASTM D 3359
	GR0

	
	BRILLO
	ASTM D 523
	55 ±5 UB 

	
	IMPACTO
	ASTM    2794
	Mínimo 50 kg X cm

	
	FLEXIBILIDAD (m. cónico)
	ASTM  D 790 / ISO 178
	Máximo 3 mm

	
	RESISTENCIA A MEK 
	
	30 Frotes

	
	NOTA: Puede haber, entre lotes, algún cambio en la tonalidad del color si comparado al padrón presentado.

	CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTÊNCIA QUÍMICA ***

	
	Niebla salina
	 Mínimo 300 h (ASTM B117 – 03)

	
	Humedad
	 Mínimo 500 h (35ºC)

	

	*   En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

** Temperatura del metal.

*** Los ensayos fueron hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el substrato utilizado. En los ensayos de resistencia química el substrato utilizado fue chapa de acero tratada con fosfato tricatiónico.

IMPORTANTE: En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO:    En locales frescos, secos y cubiertos



Revision: 00                                                                                                                                                                         Fecha: 10/02/22

