                                                                                         
[image: image1]
BOLETIM TÉCNICO – Tinta em Pó

[image: image1][image: image2.png]


[image: image3.jpg]




POLITHERM 26 R LI BEGE 20623 SB
	CÓDIGO:
	15532072

	DESCRIÇÃO / USO:
	Recobrimento de peças metálicas para uso externo.

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO:

	
	Resina:
	Poliéster

	
	Peso específico:
	1,72 ± 0,10 g/cm3

	
	Estabilidade:
	12 meses (máx. 30ºC)

	
	Informação Adicional:
	Isento de metais pesados e demais substâncias previstas na Diretiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS).

	CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

	
	
	

	
	Substrato:
	Metais ferrosos e não ferrosos

	
	Preparação da superfície:
	Metais ferrosos: fosfatização

	
	
	Metais não ferrosos: cromat. ou fosfat.*

	
	Condições de cura:
	10 minutos a 200 ºC**

	
	Camada:
	60 – 80 µm

	
	Método de aplicação:
	Pistola eletrostática

	
	

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO:

	
	ENSAIO
	NORMA
	ESPECIFICADO

	
	ADERÊNCIA
	WPS-3905
	GR0

	
	BRILHO
	WPS-3854
	75 ± 5 UB   

	
	IMPACTO 
	WPS-4130
	Mínimo 50 kg X cm

	
	FLEXIBILIDADE (m.cônico)
	WPS-4856
	Máximo 3 mm

	
	

	CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA 

	
	Salt spray:
	 Mínimo 500 h (ASTM B117 – 03)

	
	Câmara úmida:
	 Mínimo 1000 h (35ºC)

	*     No caso de fosfatização de metais não ferrosos, consultar a nossa assistência técnica.

**   Temperatura do metal.

*** Nos testes de resistência química o substrato utilizado foi chapa de aço tratada com fosfato tricatiônico. Os testes de resistência mecânica foram realizados sobre chapa de aço comum desengraxado nas condições de cura e camada específicas para o produto. Os valores podem variar de acordo com o substrato utilizado. 

IMPORTANTE:  Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Na impossibilidade de usar o produto de acordo com as orientações acima, solicitamos contatar nosso departamento técnico.

    ESTOCAGEM:    Em locais frescos, secos e cobertos.






