[image: image1]                                                                                          
[image: image1]
INFORMACIÓN TÉCNICO – Pintura en Polvo

[image: image2.png]




POLITHERM 20 R LI BARNIZ ROJO 80304 BR
	
	

	CÓDIGO:
	16054464

	DESCRIPCIÓN / USO:
	Recubrimiento de piezas metálicas para uso interno.

	ATENCION:
	La tonalidad del color varía en función al espesor de capa, por tanto se recomienda uniformidad en la aplicación. Por no tener poder de cobertura, el barniz retrata variaciones de tonalidad del substrato en lo cual es aplicado.

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:

	
	Resina:
	Epóxi / Poliéster

	
	Peso específico:
	1,20 ± 0,10 g/cm3

	
	Estabilidad:
	12 meses (máx. 30ºC)

	
	Información adicional:
	Exento de metales pesados y demás sustancias previstas en la Directiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS).

	CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:

	
	
	

	
	Sustrato:
	Metales Ferrosos y No Ferrosos

	
	Preparación de la superfície:
	Metales Ferrosos: Fosfatización

	
	
	Metales No Ferrosos: Cromat. ou Fosfat.*

	
	Condiciones del curado:
	10 Minutos a 200 ºC**

	
	Espesor / capa:
	60 – 80 µm

	
	Método de aplicación:
	Pistola Electrostática

	
	

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO:

	
	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICADO                  

	
	ADHERÊNCIA
	ASTM D 3359
	 GR0


  

	
	BRILLO
	ASTM D 523
	 Conforme Padrón
  

	
	IMPACTO
	ASTM    2794
	 Mínimo 50 kg X cm
 

	
	FLEXIBILIDAD (m.cónico)
	ASTM  D 790 / ISO 178
	 Máximo 3 mm

  

	CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA QUÍMICA ***

	
	Niebla Salina:
	 Mínimo 500 h (ASTM B117 – 03)

	
	Humedad:
	 Mínimo 1000 h (35ºC)

	

	*     En caso de fosfatización de Metales No Ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

**   Temperatura del metal.

***  Los ensayos fueron hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el substrato utilizado. En los ensayos de resistencia química el substrato utilizado fue chapa de acero con fosfato tricatiónico.

IMPORTANTE:     En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO:    En locales frescos, secos y cubiertos.


[image: image3.jpg]



Revision: 00                                                                                                                                                                         Fecha: 02/06/21

