[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



BOLETIM TÉCNICO – Verniz Eletroisolante



LUBRIFICANTE LUBE W 17 P

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	Lubrificante parafínico para fios esmaltados.


	PROPRIEDADES:
	Proteção contra umidade e oxidação. Aumento da resistência abrasiva no processo de bobinagem evitando danos ao fio por atrito.


	INDICAÇÃO DE USO:
	Esmaltação de fios de cobre circular grosso.


	SISTEMA DE APLICAÇÃO:
	Fios magnéticos esmaltados.


	CARACTERÍSTICAS:
	Código:
	10004721(200 Kg)

	
	Aspecto/Cor:
	Líquido transparente.

	
	Peso Específico:
	0,71 ± 0,03 g/cm³

	
	(ASTM D1475/98)
	

	
	Sólidos por Peso:
	1,30 a 1,70%

	
	(ASTM D2697/03)
	

	
	Ficha de Emergência:
	ONU 1263

	
	Prazo de Validade:
	6 meses


	RECOMENDAÇÕES:
	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;

Manter a embalagem fechada após o uso parcial;

O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;

Utilizar em local com boa ventilação.


	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:
	O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. 

Na utilização deste produto, usar sempre EPI’s: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo em temperatura acima de 15°C, pois o material é passível de sedimentação em baixas temperaturas.
Não fumar na área de trabalho. 

Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. 

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituinte de pele. 

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água.  Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico. 

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.


	NOTA:
	Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.




Revisão: 05
                  Página 1 de 1
             Data: Nov/17

