[image: image1]                                                                                           
[image: image1] 

INFORMACIÓN TÉCNICO – Pintura en Polvo

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]




POLITHERM 26 R LI BLANCO 64982 BR 
	
	

	CÓDIGO:
	15531584

	DESCRIPCIÓN / USO:
	Recubrimiento de piezas metálicas para uso externo.

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:

	
	Resina:
	Poliéster

	
	Peso específico:
	1,72 ± 0,10 g/cm3

	
	Estabilidad:
	12 meses (máx. 30ºC)

	
	Información adicional:
	Exento de metales pesados y demás sustancias previstas en la Directiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS).

	CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÒN:

	
	
	 

	
	Sustrato:
	Metales ferrosos y no ferrosos

	
	Preparación de la superficie
	Metales ferrosos: fosfatización

	
	
	Metales no ferrosos: cromatización o fosfatización*

	
	Condiciones del curado
	10 minutos a 200 ºC**

	
	Espesor/Capa
	60 – 80 µm

	
	Método de aplicación
	Pistola electrostática

	
	

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO:

	
	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICADO

	
	ADHERÊNCIA
	WPS-3905
	 GR0

	
	BRILLO
	WPS-3854
	 Mínimo 85 UB   

	
	IMPACTO
	WPS-4130
	 Mínimo 50 kg X cm

	
	FLEXIBILIDAD (m. cónico)
	WPS-4856
	 Máximo 3 mm

	
	

	CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTÊNCIA QUÍMICA ***

	
	Niebla Salina:
	: Mínimo 500 h (ASTM B117 – 03)

	
	Humedad:
	: Mínimo 1000 h (35ºC)

	

	*   En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

** Temperatura del metal.

*** En los ensayos de resistencia química el substrato utilizado fue chapa de acero con fosfato tricatiónico.

Los ensayos de resistencia mecánica fueran hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el substrato utilizado.
IMPORTANTE: Esta pintura, cuando se aplica y se cura correctamente, es adecuada para el uso de adhesivos e selladores.

Sin embargo, debido a los diferentes productos en el mercado, es necesario hacer pruebas de antemano por el usuario con el objetivo de seleccionar el adhesivo y/o sellador más apropiado.

En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO:    En locales frescos, secos y cubiertos

	



Revisón: 00
                                                                                                                                                                          Fecha: 26/06/20

